## Slide 1
Porenbildung bei thermo-mechanischer Ermüdung von polykristallinen Kupferschichten
Farthofer Diana (KAI MSS)
Sebastian Moser (KAI MSS)
18.09.2023

## Slide 2: Agenda
Motivation
1
4
Ziel der Arbeit
2
5
Methoden und Materialien
3
6
Versuchsdurchführung
4
7
Ergebnisse
5
8
Zusammenfassung
6
9
Ausblick
7
10

## Slide 3: Motivation
Halbleiterchips = Teil unseres alltäglichen Lebens
Lebensdauer der Chips mitbestimmend bei
Lebensdauer der Geräte
[6]
[1,2,3,4,5]
Degradation der Metallisierungsschichten
durch thermo-mechanische Belastung
= häufige Ursache für Versagen
 Ziel: Untersuche Einflussfaktoren auf die
Schädigungsentstehung in einer Kupfermetallisierung  bessere Chips

## Slide 4: Ziel der Arbeit
Vergleich der Porenbildung in unterschiedlichen Tiefen der Kupferschicht.
Vergleich der Porenbildung in einer gleichmäßig bzw. ungleichmäßig beheizten Kupferschicht.
Vergleich der Porenbildung in Kupferschichten mit bzw. ohne Passivierungsschicht.

## Slide 5: Methoden und Materialien
Prüfling
–
Poly-Heizer
Integrierte Heizschicht  Poly  Nachbildung anwendungsrelevanter Kurzzeitheizpulse
(1) Spannungsquelle
  (a) Basisheizen
  (b) Pulsen
(2) Bi-Driver ( Pulserzeugung)
(3) PXI-Chassis
(beinhaltet Messinstrumente)
(4) Messkarte
(kontaktiert Poly-Heizer Chip)
(5) Messkammer
Versuchsaufbau
–
thermo-mechanische Belastungstests
(a)
(b)
Temperatursensor
Temperatursensor
Beheizte Region
Beheizte Region
[ 7, 8 ]
[7]
Querschnitt eines Poly-Heizers
(4)
(5)

## Slide 6: Versuchsdurchführung (Teil 1 - Probenvorbereitung)
Stresstestdurchführung
    Basis Temperatur (TB ): 100°C
    Max. Temperatur (TM): 450°C
    Pulslänge (PL): 200 µs
    Wartezeit (WT): 1000 ms
    Anzahl der Pulse (c): 1000
    Atmosphäre (a): Formiergas
[9]
[9]
Freilegung von Schädigungen
mittels Elektropolieren

## Slide 7: Versuchsdurchführung (Teil 2 – Charakterisierung und Auswertung)
Abbildung der freigelegten Schädigungen
mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Datenauswertung
mittels Matlab-basierter Software
Datenprozessierung
5 µm
5 µm

## Slide 8: Ergebnis – unterschiedliche Tiefe der Kupferschicht
(a) ohne Imidbeschichtung
(b) mit Imidbeschichtung
    TB: 100°C TM: 450°C
    PL: 200 µs WT: 1000 ms
    c: 1000 a: Formiergas
Testparameter:
(a)
(b)

## Slide 9: Ergebnis – gleichmäßige vs. ungleichmäßige Beheizung
(a) ohne Imidbeschichtung
(b) mit Imidbeschichtung
Beheizte Region
Beheizte Region
vs.
    TB: 100°C TM: 450°C
    PL: 200 µs WT: 1000 ms
    c: 1000 a: Formiergas
Testparameter:

## Slide 10: Ergebnis – ohne und mit Imidbeschichtung
(a) gleichmäßige Beheizung,
5min EP
(b) ungleichmäßige Beheizung,
5min EP
(c) gleichmäßige Beheizung,
alle Elektropolierdauern
    TB: 100°C TM: 450°C
    PL: 200 µs WT: 1000 ms
    c: 1000 a: Formiergas
Testparameter:
vs.

## Slide 11: Zusammenfassung
Unterschiedliche Tiefen der Kupferschicht  Kein Einfluss auf Schädigungsentwicklung
Ungleichmäßige Beheizung  lokal niedrigere Temperaturen  geringere Schadstellendichte
Imidbeschichtung  geringere Schadstellendichte

## Slide 12: Ausblick
Prozessoptimierung durch:
  Verbesserung des Elektropolierprozesses
  Unterscheidung von Poren und Rissen
Untersuchung weiterer Einflussparameter auf frühe Schädigungen
  Basistemperatur
  Pulsdauer
  Reinheitsgehalt der Kupferschicht
Kalibrierung von Material- bzw. Schädigungsmodellen
  z.B. thermo-kinetisches Porenmodell
 weniger Forschungsaufwand durch Simulation

## Slide 13: Danke für eure Aufmerksamkeit!
Fragen?

## Slide 14: Anerkennung
österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG, Projekt Nummer 898207)

## Slide 15: Quellen
[1] “New Semiconductor Technologies and Applications - IEEE IRDSTM.” https://irds.ieee.org/topics/new-semiconductor-technologies-and- applications (accessed Jan. 04, 2023).
[2] K. N. Subramanian, A. Lee, S. Choi, and P. Sonje, “Material issues in electronic interconnects and packaging,” J. Electron. Mater., vol. 30, no. 4, pp. 372–378, Apr. 2001, doi: 10.1007/s11664-001-0046-7.
[3] R. Khazaka, L. Mendizabal, D. Henry, and R. Hanna, “Survey of High-Temperature Reliability of Power Electronics Packaging Components,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 30, no. 5, pp. 2456–2464, May 2015, doi: 10.1109/TPEL.2014.2357836.
[4] R. J. Gleixner, B. M. Clemens, and W. D. Nix, “Void Nucleation in Passivated Interconnect Lines: Effects of Site Geometries, Interfaces, and Interface Flaws,” J. Mater. Res., vol. 12, no. 8, pp. 2081–2090, Aug. 1997, doi: 10.1557/JMR.1997.0279.
[5] D. Dibra, M. Stecher, S. Decker, A. Lindemann, J. Lutz, and C. Kadow, “On the Origin of Thermal Runaway in a Trench Power MOSFET,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 58, no. 10, pp. 3477–3484, Oct. 2011, doi: 10.1109/TED.2011.2160867.
[6] M. Nelhiebel et al., “A reliable technology concept for active power cycling to extreme temperatures,” Microelectron. Reliab., vol. 51, no. 9– 11, pp. 1927–1932, Sep. 2011, doi: 10.1016/j.microrel.2011.06.042.
[7] S. Moser et al., “A Novel Setup for In Situ Monitoring of Thermomechanically Cycled Thin Film Metallizations,” JOM, vol. 71, no. 10, pp. 3399–3406, Oct. 2019, doi: 10.1007/s11837-019-03695-2.
[8] S. Moser, D. Tscharnuter, M. Nelhiebel, M. Reisinger, J. Zechner, and M. J. Cordill, “A measurement structure for in-situ electrical monitoring of cyclic delamination,”Surf. Coat. Technol., vol. 445, p. 128715, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.surfcoat.2022.128715.
[9] S. Moser, M. Kleinbichler, S. Kubicek, J. Zechner, and M. J. Cordill, “Electropolishing—A Practical Method for Accessing Voids in Metal Films for Analyses,” Appl. Sci., vol. 11, no. 15, p. 7009, Jul. 2021, doi: 10.3390/app11157009.

## Slide 17: Streuung der Wiederholungen
(a) ohne Imidbeschichtung
(b) mit Imidbeschichtung

## Slide 18: Vorgehen Plot Erstellung
Erste und letzte Spalte aus Auswertung herausgenommen.
Entfernung aller Bilder mit eventuellen Verunreinigungen
Mittelwert und Standardabweichung über alle Einzelbilder einer x-Position gemeinsam berechnet.

## Slide 19: Schwierigkeiten Elektropolieren

## Slide 20: Beispielhafte Heatmap - Ausreißerklassifizierung
Ausreißer: Probe
Ausreißer: Bild - Verunreinigung